SKOROWIDZ UŻYTYCH NAZW I SYMBOLI

pustak wentylacyjny 19x19cm lub równoważne – pustaki ceramiczne wentylacyjne przeznaczone do wykonywania przewodów wentylacyjnych w połączeniu ze ścianami budynków.

Okna PCV, białe rozwierano-uchylne, U≤1,1W/m2K, okna w pokojach z aneksem kuchennym wyposażone w nawiewniki higrosterowalne – okna z profili  komorowych wykonane z polichlorku winylu spełniające wszelkie normy budowlane i ekologiczne.

ościeżnica stalowa prosta, typ FD7 - Ościeżnica do muru o dowolnej szerokości stosowana w zabudowie wewnątrz lokalowej do ścian wznoszonych technologią tradycyjną lub dowolną.

Abizol P+R - Masa bitumiczna, modyfikowana kauczukiem syntetycznym do bezspoinowych izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych typu średniego. Roztwór bitumiczny, lekko modyfikowany kauczukiem syntetycznym, przeznaczony do gruntowania podłoży betonowych oraz do wykonywania samodzielnych powłok hydroizolacyjnych typu lekkiego

Wykładzina podłogowa PCV homogeniczna np. Tarkett-Optima 2mm (lub równoważna) Wykładzina homogeniczna o następujących parametrach jakościowych

- grubość całkowita : 2mm

- waga całkowita :  2800g/m2

- grupa ścieralności wg EN-660-2 : Grupa P

- odporność na nacisk punktowy wg EN 424 : odporna

- oddziaływanie krzesła na rolkach wg EN 425 : odporna

- klasa ogniotrwałości wg EN 13501-1: Bfls1

- właściwości antypoślizgowe wg DIN 51130 : R9

- właściwości antystatyczne wg EN 1815 : >2kV

- odporność barwy na światło wg EN ISO 105-B02 : ≥6

- odporność chemiczna wg EN 423 : dobra odporność

- odporność na rozwój bakterii i grzybów wg DIN EN ISO 846-A/C : odporna nie pozwala na rozwój

Daszek Zadaszenie Drzwi Klasyczne 150 x 100 firmy Metal-Gum lub równoważne. - Zadaszenie składa się z zestawu wsporników poliwinylowych, płyty z poliwęglanu komorowego o grubości 6mm, zestawu listew aluminiowych, wkrętów do połączenia wsporników z listwami aluminiowymi, kotew o długości 10cm do montażu daszka do ściany. W przypadku montowania daszku na ścianie ocieplonej styropianem istnieje możliwość montażu  kotwami o innych długościach.

Szafki kuchenne z płyt laminowanych z blatem z postformingu gr. 28mm, - Szafki z płyt laminowanych wraz z blatem produkowane z płyt wiórowych pokrywane wysokociśnieniowym laminatem dekoracyjnym. Spód blatu pokryty jest materiałem przeciwprężnym. Tylna część blatu oklejona jest taśmą obrzeżową.

piekarnik elektryczny do zabudowy duży (front typu inox-czarny, sterowanie dotykowe, 2 pokrętła, wyświetlacz elektroniczny) – piekarnik elektryczny do zabudowy w szafkach z drzwiami z pełnego szkła oraz sterowaniem dotykowym na panelu dodatkowo wyposażony w wyświetlacz elektroniczny .

Zlewozmywak ze stali szlachetnej typ len z otworem na baterię – zlewozmywak ze stali szlachetnej wykończony strukturą przypominającej płótno (nie gładką).